江苏大生集团包装编织袋招标

	项目
	要求

	外袋
	编织袋材料要求用全新不透明聚丙烯材料，纺部覆膜编织袋62克±2克/平方。覆膜编织袋62克±2克/平方。覆膜珍珠棉编织袋85克±2克/平方。 所用编织袋的编织密度规定为：经向41±1根/10cm；纬向41±1根/10cm。

	
	

	缝合
	编织袋下口折边缝底。没有脱针、断线、未缝住现象。珍珠棉与编织袋上口和下底缝合牢固，符合成包要求。

	复膜
	不允许出现复合宽度不足、明显脱落、气孔和硬块、局部漏复。

	印刷
	正面及两侧需印字。印刷清晰无掉色，内容、印刷位置、字体及大小等必须严格执行标准规定。正面印刷的位置偏差不得超过4cm，侧面印刷的位置偏差不得超过1cm。

	
	

	长度
	±2mm

	宽度
	±2mm

	编织袋袋重
	±5%

	招标截至时间
	2020年12月18日10时止。随标书做覆膜和覆膜珍珠棉各5条样袋。


· 货款三个月滚动付款，税率13％

· 以下是所需的品种和规格

· 75×115复膜           78×115复膜

· 73×124复膜           

· 73×110复膜珍珠棉     68×115复膜珍珠棉

· 65×120复膜珍珠棉       

注：复膜珍珠棉编织袋价格含珍珠棉
江苏大生集团瓦愣纸板、纸箱质量标准

	项目
	要求

	色泽
	瓦愣纸板色泽均匀、纯净、不掉色，瓦愣纸表面清洁，无污垢和油污等。

	
	

	定重
	瓦愣纸板在正常湿度情况下的定重为320克/㎡

	耐破强度
	≧5kg/c㎡

	长度
	±2mm

	宽度
	±2mm

	材料
	纸板三层瓦愣纸板BC加强纸，纸箱五层瓦愣BC加强纸。

	
	其它以国标GB/T6544为准


· 以下是所需的品种和规格
	纸箱规格
	备  注
	含税每平方单价
	折算价（元/套）

	75*39*54
	4张三层纸板
	
	

	69*36*39
	3张三层纸板
	
	

	56*38*39
	3张三层纸板
	
	


（4）瓦愣纸板（衬板）：
	衬板规格
	含税每平方单价
	折算价（元/套）

	87×90   56×110
	
	
	

	78×95   56×115
	
	
	

	62×98   98×97
	
	
	

	58×98     98×98
	
	
	

	54×108  90 ×108
	
	
	

	58×96     97×95
	
	
	

	（5）打孔衬板：

	品名规格
	含税每平方单价
	折算价（元/套）

	打孔板
	  110*110（三合一15层厚）
	
	

	
	104*124（二合一10层厚）
	
	

	
	124*124（二合一10层厚）
	
	

	立  柱
	258*（30+30）
	
	

	顶  盖
	190*190
	
	

	
	136*156
	
	

	加厚光板
	105*82（三合一15层厚）
	
	


随标书送样品纸箱2套，衬板2套。
     江苏大生集团纸管质量标准

	项目
	要求

	外观色泽
	纸管表面拉毛均匀，粘合处不得起皱、开裂。纸管大小头光滑圆整，小头卷口光滑不起皱。纸管两头印花图案完整、清晰一致。

	
	

	定重
	小5º57纸管36克±1克/只  大小5º57纸管45克±1克/只

	供货数量
	小5º57纸管48万左右/月

	
	随标书送样品5-10只，所供纸管用纸质量、强度按样品验收。

	材料
	纸管用纸必须是纸管专用B级纸。并注明供应商。


注：以上所有报价均为含税送货到厂价。
